Masking tape Specification (TDS)

| Properties(특징) | Unit(단위) |  | CP063 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total thickness | mm |  | 0.15 ±0.005mm |
| Peel adhesion | N/25mm | Min. | 6.5±0.5 |
| Initial tack | # | Min. | 8 |
| Tensile Strength | N/25mm | Min. | ≥45 |
| Elongation | % | Min. | 10 |
| Holding power | Hour | Min. | ≥3 |
| Temp.resistance to stainless steel | ℃ | Max. | 60 |
|  | Min |  | 30 |
| Waterproof property |  |  | X |
| Adhesive type |  |  | Natural Rubber |
| Backing |  |  | Crepe paper |
| Color |  |  | Blue,Green,Red,Yellow |

*주의사항

1. 직사광선을 피해서 보관하여 주시고, 23℃ 이상, 습도 50%이상 환경은 피해 주십시오.

2. 유통기한: 완제품인 경우 6개월 초과 하지 말아 주십시오.