Masking tape Specification (TDS)

| Properties(특징) | Unit(단위) | Acceptable | CP068B |
| --- | --- | --- | --- |
| Total thickness | mm |  | 0.106 |
| Backing thickness |  |  | 58g/m2 |
| Adhesion to steel | N/25mm |  | 4 |
| Tensile Strength | N/25mm |  | 85 |
| Elongation Temp.resistance to stainless steel | % | Min, Max. | 7.5 |
|  | ℃ |  | 50 |
| Waterproof property |  |  | X |
| Adhesive type |  |  | Natural Rubber Resins based |
| Backing |  |  | Saturated crepe paper |
| Color |  |  | Blue |

*주의사항

1. 직사광선을 피해서 보관하여 주시고, 23℃ 이상, 습도 50%이상 환경은 피해 주십시오.

2. 유통기한: 완제품인 경우 6개월 초과 하지 말아 주십시오.