Masking tape Specification (TDS)
	Properties(특징)
	Unit(단위)
	Acceptable
	CP068B

	Total thickness
	mm
	
	0.106 

	Backing thickness
	
	
	58g/m2

	Adhesion to steel
	N/25mm
	
	4

	Tensile Strength
	N/25mm
	
	85

	Elongation
Temp.resistance
to stainless steel
	%
	Min,
Max.
	7.5

	
	℃
	
	50

	Waterproof property
	
	
	X

	Adhesive type
	
	
	Natural Rubber
Resins based

	Backing
	
	
	Saturated crepe paper

	Color
	
	
	Blue
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*주의사항
1. 직사광선을 피해서 보관하여 주시고, 23℃ 이상, 습도 50%이상 환경은 피해 주십시오.
2. 유통기한: 완제품인 경우 6개월 초과 하지 말아 주십시오.
