Masking tape Specification (TDS)
	Properties(특징)
	Unit(단위)
	
	CP073

	Total thickness
	mm
	
	0.12 ±0.01mm

	Peel adhesion
	N/IN
	Min.
	≥5

	Initial tack
	#
	Min.
	≥5

	Tensile Strength
	N/IN
	Min.
	≥60

	Elongation
	%
	Min.
		≥6

	Waterproof property
	
	
	X

	Adhesive type
	
	
	Natural Rubber

	Backing
	
	
	Crepe paper

	Color
	
	
	White



*Application(적용): 실외보단 실내의 데코레이션이나 플라스틱 표면에 적합.
                  문구용으로 주로 사용함.

*주의사항
1. 직사광선을 피해서 보관하여 주시고, 23℃ 이상, 습도 50%이상 환경은 피해 주십시오.
2. 유통기한: 완제품인 경우 6개월 초과 하지 말아 주십시오.
