Masking tape Specification (TDS)

| Properties(특징) | Unit(단위) |  | CP073 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total thickness | mm |  | 0.12 ±0.01mm |
| Peel adhesion | N/IN | Min. | ≥5 |
| Initial tack | # | Min. | ≥5 |
| Tensile Strength | N/IN | Min. | ≥60 |
| Elongation | % | Min. | ≥6 |
| Waterproof property |  |  | X |
| Adhesive type |  |  | Natural Rubber |
| Backing |  |  | Crepe paper |
| Color |  |  | White |

*Application(적용): 실외보단 실내의 데코레이션이나 플라스틱 표면에 적합.

문구용으로 주로 사용함.

*주의사항

1. 직사광선을 피해서 보관하여 주시고, 23℃ 이상, 습도 50%이상 환경은 피해 주십시오.

2. 유통기한: 완제품인 경우 6개월 초과 하지 말아 주십시오.