Masking tape Specification (TDS)
	Properties(특징)
	Unit(단위)
	Acceptable
	Filament501

	Total thickness
	mm
	
	0.148

	Backing thickness
	
	
	58g/m2

	Adhesion to steel
	N/25mm
	
	20

	Tensile Strength
	N/25mm
	
	1250

	Elongation
	%
	Min,
	4.5

	Temp.resistance
to stainless steel
	℃
	Max.
	60

	
	Min
	
	30

	Adhesive type
	
	
	Synesthetic rubber and resins

	Backing 
	
	
	Glass fibre reinforced+Bopp film

	Color 
	
	
	White



*Application(적용): 무겁고 단단한 물품(예:냉장고) 및 상자 강화에 적합한 
고정력 단방향 섬유 유리 강화 단면 테이프로 적합.
*주의사항
1. 직사광선을 피해서 보관하여 주시고, 23℃ 이상, 습도 50%이상 환경은 피해 주십시오.
2. 유통기한: 완제품인 경우 6개월 초과 하지 말아 주십시오.
