Masking tape Specification (TDS)

| Properties(특징) | Unit(단위) | Acceptable | Filament501 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total thickness | mm |  | 0.148 |
| Backing thickness |  |  | 58g/m2 |
| Adhesion to steel | N/25mm |  | 20 |
| Tensile Strength | N/25mm |  | 1250 |
| Elongation | % | Min, | 4.5 |
| Temp.resistance to stainless steel | ℃ | Max. | 60 |
|  | Min |  | 30 |
| Adhesive type |  |  | Synesthetic rubber and resins |
| Backing |  |  | Glass fibre reinforced+Bopp film |
| Color |  |  | White |

*Application(적용): 무겁고 단단한 물품(예:냉장고) 및 상자 강화에 적합한

고정력 단방향 섬유 유리 강화 단면 테이프로 적합.

*주의사항

1. 직사광선을 피해서 보관하여 주시고, 23℃ 이상, 습도 50%이상 환경은 피해 주십시오.

2. 유통기한: 완제품인 경우 6개월 초과 하지 말아 주십시오.